З А В О Д     П Л А С Т И К О В Ы Х    Т Р У Б

ООО“ ВОДПОЛИМЕР “

610035 г. Киров,  ул. Базовая, д. 3А

Факс (8332) 703-144  Тел.: (8332)703-512,703-744

р/с 40702810800010001090 в ОАО КБ “ Хлынов ”   БИК 043304711

к/с 30101810100000000711   ИНН 4346021040 КПП 434501001

Код по ОКПО 41440641 Код по ОКОНХ 71100, 71200.

ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ(СТРЕППИНГ-ЛЕНТА) ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СО СКЛАДА В  КИРОВЕ

| Размер сечения ,мм | Прочность на разрыв кгс | Намотка,м | Цена за бухту,руб ( с НДС )при покупке от 1-9 бухт | Цена за бухту,руб ( с НДС )при покупке от 20 бухт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9*0,5 | 100 | 4000 | 1370 | 1270 |
| 12*0,5 | 130 | 3000 | 1370 | 1270 |
| 12*0,8 | 150 | 2000 | 1370 | 1270 |
| 15*0,8 | 240 | 1500 | 1370 | 1270 |
| 15*1 | 300 | 1200 | 1370 | 1270 |
| 19*1 | 380 | 1000 | 1370 | 1270 |

т/ф (8332)703-512

сот. 89628968368 Эдуард

эл. почта: 197929ed@mail.ru

ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ(СТРЕППИНГ-ЛЕНТА)ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ широко используется для обвязывания, стягивания, упаковки и крепления разнообразных грузов: коробок, строительных материалов, металлических конструкций и профилей, труб, различных изделий из древесины, кирпича, керамической и тротуарной плитки, строительных блоков, бытовой техники и многих других товаров.Полипропиленовая лента (ПП) является практичным материалом при упаковке и транспортировке различных грузов. Применяется полипропиленовая лента во всех областях промышленности, где необходима средняя прочность на разрыв.